Influência da Adição de Silício na Qualidade Superficial de Um Pistão de Alumínio fundido/ Adition of silicon  influence of superficial quality on piston of the aluminum casting

Celso Riyoitsi Sokei *, Elaine Alves Pedrosa *, Helder Augustus Trevisso da Silva **

*Depto. Eng. Mecânica-FEIS/Unesp Ilha Solteira-SP-Brasil E-mail: Celso@dem.feis.unesp.br

**Depto. Eng. Mecânica-EESCUSP-São Carlos-SP- Brasil

Abstract

In the casting process of metal and alloys, the main objective is to produce good quality pieces, i.e. without defects. If they are present, it is absolutely necessary to eliminate or minimize them, or else the piece quality and strength may be seriously impaired. One of the most commonly found defects occurring during the casting process of metals is the shrinkage, i.e. the contraction of the piece. In the case of aluminum alloys, it has been  proved that shrinkage can be minimized either by changing the alloy composition with silicon addition or altering the mould design. In the present work, shrinkage suppression obtained by experimentally varying the silicon addition in aluminum alloy is presented. Also, the minimum percentage of silicon is determined, in order to maintain good ductility and mechanical strength. Such results compare well with the literature.

Keywords

Fundição, Ligas de Alumínio, Defeitos, Pistões/Casting, Aluminum Alloys, Defects, Pistons.

1. INTRODUÇÃO

A fundição como processo tecnológico de conformação de metais já vem sendo utilizada há milhares de anos, mas somente nas últimas quatro décadas a solidificação dos metais começou a ser pesquisada envolvendo metodologia científica (Simpson, 1969 e Weinberg, 1975).

Numa operação de fundição, para se obter uma peça metálica é necessário que uma determinada massa de metal líquido solidifique dentro da cavidade do molde. Este ,por sua vez apresenta duas funções principais: a primeira é de dar formato à peça e a segunda de retirar calor do metal líquido para que este se solidifique.

A solidificação em sistemas metal/molde é fundamentalmente um processo de extração de calor em regime transiente com mudança de fase, onde uma certa quantia de energia térmica deve ser transferida para o meio ambiente possibilitando assim a nucleação e crescimento da fase sólida(Ruddle, 1957 e Flemings, 1974). O estudo da transferência de calor durante a solidificação torna-se necessário visto que a mesma exerce grande influência tanto na cinética como na distribuição de temperatura no sistema metal/molde, sendo portanto um parâmetro importante na determinação da estrutura e a propriedade das peças obtidas(Carslaw et al, 1959 e Garcia et al , 1978).

A fundição abrange uma série de processos cada um dos quais apresentando característicos próprios, entre os quais se incluem o processo de fundição por gravidade, que podem utilizar moldes de areia e moldes metálicos.

No caso de fundição por gravidade, que é assunto de interesse neste trabalho, podem ocorrer defeitos durante a solidificação dos metais, e entre os defeitos mais comuns estão bolhas e vazios, gotas frias, trincas de contração, cavidade de contração e rechupe. Vazamento por gravidade pode ser aplicado a qualquer tipo de metal inclusive ferro fundido e alumínio e suas ligas.

Nos processos de fundição os metais fundem-se em contato com a atmosfera e com outros gases resultantes da combustão nos fornos de fusão. Esse contato faz com que os metais tendam a reagir com o meio gasoso que os circunda, resultando em sua oxidação parcial, a qual provoca perdas durante a fusão e o vazamento. Por outro lado, ao ser fundido, um metal deverá estar contido em um recipiente, seja ele um cadinho refratário ou metálico, com o qual poderá reagir; além disso, o metal poderá ser coberto por uma escória de refino, ou simplesmente protetora, com a qual também poderá reagir. Finalmente, ao ser vazado, a maior ou menor facilidade com que encherá o molde dependerá de sua fluidez.

A velocidade com que um líquido escoa através de um canal, sob determinadas condições de temperatura, pressão, forma e dimensão deste, é controlada pela sua viscosidade. Dependendo da finalidade é conveniente utilizar uma grandeza derivada, denominada “viscosidade cinemática” que é obtida dividindo-se a viscosidade pela densidade do líquido.

Andrade concluiu que a viscosidade dos metais é apenas um pequeno múltiplo da viscosidade da água, e que a viscosidade cinemática (ou viscosidade dividida pela densidade) é consideravelmente menor que a da água (Bradaschia, 1971).

A viscosidade cinemática de metais e ligas líquidas encontram-se na faixa de 0.1 a 1.5 106m2/s, e que ela difere apreciavelmente dos óleos minerais e de muitos outros fluidos. Além disso a viscosidade cinemática dos metais densos é bem inferior à da água, e a dos metais leves como o alumínio e magnésio é próxima à da água.

Na fundição de metais não se considera propriamente a viscosidade, mas a fluidez. O termo fluidez refere-se à propriedade de um metal líquido de poder fluir de forma livre e regular em um molde e de poder enchê-lo totalmente antes que se inicie a solidificação , que o impede de fluir. A fluidez de um metal depende de fatores que estão relacionados com as variáveis que dependem do metal e de variáveis do ensaio, que dependem do molde. As variáveis que dependem do metal, ou liga são: viscosidade, tensão superficial, filmes superficiais de óxidos, teor de gás dissolvido, inclusões em suspensão e temperatura de vazamento. As variáveis de ensaio são: forma do corpo de prova utilizado no ensaio de fluidez; a forma e dimensões da bacia de vazamento; o material de que é feito o molde; a velocidade de vazamento e o grau de aquecimento do molde. Quando a fluidez é alta, o metal tende a esboçar todas as formas do molde, em seus mínimos detalhes, podendo mesmo provocar o conhecido fenômeno de penetração. Ao contrário, quando a fluidez é baixa o metal torna-se menos capaz de reproduzir os detalhes do molde (Bradaschia, 1971).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O material utilizado neste trabalho foi o alumínio comercialmente puro fornecido pela ALCAN , silício metalúrgico e mistura de sais a base de cloretos de sódio e de potássio que foram utilizados como fluxo de limpeza.

O Alumínio é um metal de baixa resistência mecânica. A resistência à tração de Alumínio puro (99,99%) é apenas de 6 kgf/mm2 em média. Entretanto, o Alumínio comercial tem resistência à tração de cerca de 9 a 14 kgf/mm2. É interessante notar que as impurezas metálicas presentes nessa forma de Alumínio, principalmente ferro, silício e cobre, contribuem para aumentar sua resistência à tração em mais de 50%. Por meio da introdução de elementos de liga, trabalho a frio ou tratamento térmico pode ser atingida resistência à tração de até 60 kgf/mm2(Gomes, 1976) .

As ligas de Alumínio fundidas tem sido empregadas consideravelmente, devido às inúmeras vantagens que estas apresentam. Sua baixa densidade, resistência ao ataque químico e características atóxicas são responsáveis pela sua elevada utilização nas indústrias químicas e alimentícias. Isto se deve a formação de uma película de óxido na superfície do material de natureza quimicamente estável que é transparente e aderente a superfície do metal(Bresciani Filho, 1992). As ligas de alumínio são bastantes utilizadas nos serviços de transporte em geral, que se beneficiam do baixo peso e boa resistência mecânica dos componentes mecânicos e estruturais, onde são reduzidos os esforços de inércia e as vibrações, resultando maior vida útil e menores custos de manutenção. Nos veículos para transporte significam, também, maior disponibilidade de suportar cargas, consequentemente , aumentando o lucro das empresas (Gomes, 1976).

A liga mãe foi preparado variando a quantidade em peso do silício de 10 até 18%. O alumínio era colocado em um cadinho de grafite e levado a um forno elétrico tipo mufla, a uma temperatura de 800oC. Após a fusão do alumínio, o cadinho era retirado do forno para que o silício fosse adicionado ao alumínio fundido , nas proporções de 10, 12, 15 e 18% de silício, e em seguida misturados. Eram adicionados também ao banho, uma mistura de sais de cloreto de sódio(70%) e de potássio(30%), para auxiliar na separação dos óxidos e impurezas não metálicas do metal fundido. A mistura retornava em seguida ao forno para ser homogeneizada e atingir a temperatura de superaquecimento desejado, ou seja, a uma temperatura de 800oC. O cadinho era então retirado do forno para remoção das impurezas e controlar a temperatura de resfriamento até 780oC , para em seguida ser vazada em um molde metálico, cuja montagem está apresentada na figura 1.

Figura 1. Detalhes das paredes internas (molde e macho) e a montagem do molde

O controle da temperatura do banho, foi realizado com o auxílio de um termopar Chromél-Alumél acoplado a um multimetro digital.

Para impedir que ocorresse um colapso, ou seja a solidificação do alumínio antes que a massa ocupasse todas as cavidades do molde, este era aquecido previamente com um maçarico a GLP.

A fim de verificar o comportamento mecânico foram realizados ensaios de tração em vários corpos de provas de composição de silício variando de 0 a 18% , verificou-se a medida que o teor de silício era elevado a resistência mecânica também crescia, em contrapartida a ductilidade descrescia. Para o alumínio puro o limite de resistência encontrado foi de 64,83 MPa e a deformação e foi de 0,162 , para a liga Al-12%Si o limite de resistência foi de 82 MPa e a deformação e foi de 0,0186 , e para a liga Al-18%Si o limite de resistência foi de 106 MPa e a deformação foi 0,0206.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 mostra o resultado obtido no vazamento do alumínio puro, observa-se que próximo ao furo do pino apareceu uma trinca e na parte interna do pistão ocorreram problemas relativos à contração durante a solidificação do alumínio.

A figura 3 e 4 exibe uma seqüência de fotos dos pistões , onde as quantidades de silício foram gradativamente aumentadas. O problema ocorrido com o trincamento foi resolvido com a adição do silício, mas na parte interna onde ocorria o problema de rechupe a melhora foi gradual e o defeito foi eliminado com a adição de 18% de silício.

trinca

Contração

Figura 2. Pistão Fundido de Alumínio puro

Na fundição do Alumínio, elementos adicionais são acrescentados para melhorar a fluidez, reduzir a fragilidade e aumentar a resistência mecânica , além de atenuar os problemas de contração.

Segundo Bradaschia a única liga que apresenta contração zero é a liga Al-25%Si, onde tanto as contração do líquido como a contração de solidificação e a contração do sólido são nulos.

Trincas de contração são formadas quando o metal se destaca por si só, ou após a remoção das cavidades do molde. Quando aparece a trinca, durante os últimos estágios da solidificação, ela é conhecida como gota quente ou rasgo. Este defeito forma-se mais comumente em metais que apresentam paredes espessas, pois nestas condições as regiões isoladas do líquido ficam sujeitas a tensões térmicas durante o esfriamento, o que posteriormente resulta em fratura. Trincas de contração resultam da impossibilidade da peça fundida contrair-se livremente, o que produz tensões internas complexas. Regiões mais quentes ou altos gradientes térmicos, contribuem para aumentar estas altas tensões, particularmente se o molde(ou macho) for suficientemente rígido para restringir o movimento relativo das diferentes partes da peça durante o esfriamento. São necessários vários procedimentos quando se deseja evitar esse tipo de defeito. Deve-se aumentar a colapsabilidade dos machos e moldes ou seja incorporar material mais elástico no material do molde, ou ainda minimizar a compactação durante a moldagem. Além disso, pode ser necessário uma alteração no projeto para evitar as variações abruptas da seção. As regiões quentes podem ser eliminadas, e os gradientes térmicos podem ser controlados pela modificação do sistema de alimentação, ou pela utilização de resfriadores localizados(Prates et al, 1978).

A maioria dos metais apresentam aumento significativo de volume durante sua fusão. Essa variação do volume manifesta-se como uma contração durante a transformação inversa. Atenção especial deve ser dada para assegurar que todas as partes da peça fundida sejam preenchidas com metal líquido durante todo o processo de solidificação, pois áreas do líquido podem ficar isoladas. Aparece então a contração sob a forma de cavidades de formato irregular. Ocorrendo contração próxima à superfície, as cavidades podem ser detectadas devido à presença de pequenas depressões na superfície da peça fundida conhecida como rechupe(Prates et al, 1978).

Al 18%Si

Al 15%Si

Figura 3. Comparação entre os produtos fundidos com composições de Silício de 15 e 18%.

A maior causa do rechupe é o insucesso na obtenção de solidificação direcional, na direção dos pontos quentes da peça, tais como os massalotes ou os alimentadores. Se esses pontos de alimentação não estão bem localizados, a contração fica mais evidente. Novo arranjo do sistema de alimentação ajuda consideravelmente a prevenir esse defeito. O uso de temperaturas de vazamento mais elevadas também é normalmente vantajoso.

Freqüentemente, métodos apropriados, que envolvem aquecimento exotérmico da cavidade do molde podem ser usados para facilitar a solidificação direcional. Quando são utilizados resfriadores em certos locais da peça , os efeitos de contração podem ser minimizados.

4. CONCLUSÃO

A adição de Silício atenua o problema da contração, já que o Silício aumenta a fluidez do Alumínio líquido, permitindo que ele flua através de delgadas paredes na cavidade do molde, reduzindo a contração externa e o coeficiente de expansão, além de melhorar a estanqueidade e solubilidade, produzindo detalhes mais precisos.

Contração

Al 12%Si

Contração

Al 10%Si

Figura 4. Comparação entre os produtos fundidos com composições de Silício de 10 e 12%.

A análise experimental constituiu-se de repetidos ensaios onde variou-se as quantidades mássicas de Silício, a ser fundida com o Alumínio. Os metais ligas foram fundidos a 800°C em forno de resistência elétrica e a Matriz Metálica aquecida durante 1(uma) hora através de maçarico a GLP. As peças fundidas foram inspecionadas visualmente e constatou-se que para o alumínio puro surgiram defeitos como trincas de contração, e rechupes conforme mostram as figuras 2 a 4 . Visto que o alumínio puro e suas ligas têm alta contração de solidificação, uma vez que estas ligas dissolvem hidrogênio com muita facilidade, e durante a solidificação o gás é rejeitado pelo sólido, a alimentação das regiões interdendríticas será dificultadas(Falheiros et al, 1971). A trinca desapareceu com a adição de Silício e o defeito de contração ou rechupe foram atenuados a medida que foram elevados o teor de silício adicionados à liga e a quantidade de 18% de Silício apresentou o melhor resultado, visto que se chegou a níveis aceitáveis dos problemas causados pela contração, e que atinge os dados da literatura( Chiaverini,1978; e Hatch,1984). Os problemas causados pela contração dos metais durante a solidificação podem ser resolvidos tanto pela adição de elementos de liga como pela reformulação do projeto e confecção de um novo molde, onde possíveis defeitos de modelação são sanados, e a viabilidade deste, somente é significativa quando a adição de elementos de liga por si só não apresenta soluções aceitáveis.

5. REFERÊNCIAS

Carslaw et al  Conduction of Heat in Solids, 2 ed. Londres , Ed. Oxford University Press, p. 282-296, 1959.

Bradaschia, C.  Fundição de Ligas Não  Ferrosas, Editada pela ABM, p.VIII-1 -VIII-17, 1971.

Bresciani Filho, E.  Seleção de Metais Não Ferrosos, Editada pela Universidade Estadual de Campinas, 1992.

Falheiros, I.G.S. et al  Solidificação dos Metais , Fundição de Ligas Não Ferrosas editada pela ABM , 1971. p x1 - x33.

Flemings, M.C.  Solidification Processing, Metallurgical Transactions, v.5 , p.2121-2134 , outubro, 1974.

Garcia, A. & Prates, M.  Determinação dos Tempos e da Distribuição de Temperaturas na Solidificação Unidirecional de Metais em Moldes Maciços, Anais do 3o Congresso CBECIMAT, pL3.1-L3.10, 1978.

Gomes, M. R.  Propriedades e Usos dos Metais Não Ferrosos 3 Edição, ABM  pp.1- 101, 1976

Hatch, J.E.  Aluminum: Properties and Physical Metallurgy , Ed. American Society for Metals, pp. 320-350, 1984.

Prates, M. & Davies, G.J.  Solidificação e Fundição de Metais e suas Ligas, 1a ed. Rio de Janeiro, Ed. Livros Técnicos e Científicos ,p. 1-7 e 83-125, 1978.

Ruddle, R. W.  The Solidification of Castings 2 ed. London, Ed. Oxford University Press, p.282-296, 1957.

Simpson, B. L.  History of Metal Casting Industry , 2 ed. Chicago, Ed. American Foundrymen´s, p. 1-20, 1969.

Weinberg, F.  The Casting of Steel ,  Metallurgical Transaction A, v. 6, p. 1971-1985, 1975.